**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**к договору поставки № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.**

**Спецификация на пиломатериал обрезной**

**Размеры пиломатериала**

Размеры принимаемого пиломатериала приведены в таблице ниже:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина, мм Допуск (-0/+2 мм) | Ширина, мм Допуск (-2/+3 мм) | Длинна, мм  Допуск (-2/+1 мм) |
| 22 | 145 | 800, 1200 |
| 22 | 100 | 1200 |
| 22 | 95 | 800, 1100, 1120, 1130, 1200, 1240, 1290, 1480 |
| 22 | 75 | 1200 |
| 20 | 95 | 800, 1200 |
| 18 | 120 | 1200, 1465 |
| 18 | 95 | 800, 880, 970, 1000, 1070, 1100, 1200, 1300, 1465 |
| 18 | 75 | 800, 1000, 1070, 1140, 1180, 1200, 1290, 1330, 2000, 2500  |
| 18 | 50 | 1070, 1190, 1290 |
| 18 | 45 | 1180 |
| 16 | 95 | 800, 1200 |
| 78 | 145 | 1200 |
| 78 | 100 | 1200 |
| 75 | 95 | 1200 |
| 83 | 95 | 1200 |
| 75 | 90 | 1200 |
| 50 | 90 | 1200 |
| 45 | 95 | 1200 |
| 80 | 75 | 1200 |

 **Качество пиломатериала**

Доска первой категории

Допускается :

|  |
| --- |
| Тупой обзол (односторонний и двусторонний) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Доска без обзола** |
|  | **Тупой двусторонний обзол** |
|  | **Тупой односторонний обзол** |

**Не допускается**

|  |
| --- |
| доска с сучком более 1/3 ширины доски |
| доска с выпавшим сучком более 1 см |
| доска с острым обзолом |
| доска, толщина которой не в допуске -0мм/+2мм |
| доска, ширина которой не в допуске -2мм/+3мм |
| доска, длина которой не в допуске -2мм/+1мм |
| доска с мягкой гнилью |
| доска сломанная |
| доска с твердой гнилью |
| доска с плесенью |
| доска с чернотой |
| доска с синевой |
| доска с любыми загрязнениями (грунт, масло, и прочее) |
| доска с ворсом длиннее 10 мм, бахромой по кромке доски длиннее 10 мм, мшистость |
| доска с корой |
| доска со "сплошным" слоем опилок на площадке более 20мм\*50мм ("сплошным" слоем опилок называется такой слой опилок, за которым не видно поверхности доски или кубика) |
| выпавший и неживой сучек диаметром более 30% ширины доски |
| трещина шире 2 мм |
| доска с отверстием проделанным короедом |
| ***В одной пачке не допускается более 2% дефектов*** |

**Доска четвертой категории без коры**

**Допускается**

|  |
| --- |
| Тупой обзол (односторонний и двусторонний) |
| Острый обзол (односторонний и двусторонний, ширина площадки не менее 50% от ширины доски) |
|  | **Острый односторонний обзол** |
|  | **Острый двусторонний обзол** |
| **Ширина площадки не менее 50% от ширины доски** |

**Не допускается**

|  |
| --- |
| доска с шириной площадки менее 50 % ширины доски хотя бы в одном месте доски по ее длине |
| доска с сучком более 1/3 ширины доски |
| доска с выпавшим сучком более 1 см |
| доска, толщина которой не в допуске -0мм/+2мм |
| доска, ширина которой не в допуске -2мм/+3мм |
| доска, длина которой не в допуске -2мм/+1мм |
| доска с мягкой гнилью |
| доска сломанная |
| доска с твердой гнилью |
| доска с плесенью |
| доска с чернотой |
| доска с любыми загрязнениями (грунт, масло, и прочее)  |
| доска с корой  |
| доска со "сплошным" слоем опилок на площадке более 20мм\*50мм ("сплошным" слоем опилок называется такой слой опилок, за которым не видно поверхности доски или кубика) |
| выпавший и неживой сучек диаметром более 30% ширины доски |
| трещина шире 2 мм |
| доска с отверстием проделанным короедом |
| ***В одной пачке не допускается более 2% дефектов*** |

**Брус первой категории**

**Допускается**

|  |
| --- |
| брус с тупым обзолом не более 1/6 ширины |

**Не допускается**

|  |
| --- |
| брус с острым обзолом |
| брус, толщина которого не в допуске -0мм/+2мм |
| брус, ширина которого не в допуске -2мм/+3мм |
| брус, длина которого не в допуске -2мм/+1мм |
| брус с мягкой гнилью |
| брус с твердой гнилью |
| брус с плесенью |
| брус с чернотой |
| брус с синевой |
| брус с любыми загрязнениями (грунт, масло, и прочее)  |
| брус с ворсом длиннее 10 мм |
| брус с корой |
| брус со "сплошным" слоем опилок на площадке более 20мм\*50мм ("сплошным" слоем опилок называется такой слой опилок, за которым не видно поверхности доски или кубика) |
| брус разломанный или с трещиной шире 3 мм |
| брус с отверстием проделанным короедом |
| ***В одной пачке не допускается более 2% дефектов*** |

**Упаковка**

Упаковка товара производится согласно «Порядка укладки доски по позициям».

|  |  |
| --- | --- |
|  «ПРОДАВЕЦ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О. |  ООО «Велес ПАК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондаков Р.А. |